## Tabela odporności chemicznej

Przedstawione poniżej dane są rezultatem badań prowadzonych w normalnej temperaturze otoczenia (20 oC) w kontakcie z odczynnikami (substancjami chemicznymi) 
o stężeniu normalnym lub wysokim.

Należy podkreślić fakt, że dane mają charakter wytycznych, ponieważ na odporność znaczący wpływ ma stężenie odczynnika, temperatura otoczenia i odczynnika, czas kontaktu oraz poziom naprężeń wewnętrznych w detalach z tworzywa.

W poniższym zestawieniu zastosowano następujące oznaczenia:

- +   odporny, małe zmiany wagi lub bez zmian, mały wpływ na właściwości mechaniczne tworzywa.

- *   częściowo odporny, z upływem czasu następuje wyraźne pogorszenie własności mechanicznych oraz zmiana wagi, w wielu przypadkach można pozwolić 
na krótkotrwały kontakt.

- -   nieodporny, po upływie krótkiego materiał jest poważnie osłabiony (znaczny spadek własności mechanicznych i zmiana wagi), nie zaleca się stosowania materiału w tych warunkach.

- ο   rozpuszczalny.

| Związek chemiczny | Materiał |
| --- | --- |
|  | PCV | PUR | Santoprene | Silikon | Teflon | Nitryl | Chloropren (neopren) | Hypalon | Polietylen |
| Aceton | - | o | + | + | + | - | * | * | + |
| Acetonitryl |  | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Acetylen | + | + |  |  | + | + |  |  |  |
| Akrytonitryl |  | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Aldechyd octowy | - | - | + | * | + |  | * | * | * |
| Alkohol allilowy | * |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Alkohol benzylowy | + | * | * | + | + | - | * | * | * |
| Alkohol butylowy | + | * | + | * | + | * | + | + | + |
| Alkohol etylofenylowy | * | * |  |  | + |  |  |  |  |
| Alkohol etylowy | + | + | + | * | + | * | + | + | + |
| Alkohol furfurylowy | - | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Alkohol izobutylowy | + | * | * | + | + | * | + | + | + |
| Alkohol izopropylowy | + | * | + | + | + | * | * | + | + |
| Alkohol laurylowy |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Alkohol propylowy | * | * | + | + | + | + | * | * | + |
| Amoniak (roztwór wodny) | + | - | + | + | + | * | * | * | + |
| Anilina | - | - | + | * | + | - | - | * | * |
| Azot | + |  | + |  | + | + | - | * | + |
| Azotan amonowy (nawóz szt.) | + | + | + | * | + | + | + | + |  |
| Azotan potasu | + |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Azotan rtęci | + |  | + | + | + |  |  |  | + |
| Azotan srebra | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| Azotyn sodu | + | + | + | * | + |  | + | + | + |
| Benzen | - | * | - | - | + | - | - | - | - |
| Benzyna | + | + | - | - | + | * |  | - |  |
| Benzyna normalna | + | + | - | - | + | * |  | - |  |
| Benzyna super | - | + | - | - | + | * |  | - |  |
| Bezwodnik kwasu azotowego | * | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Bezwodnik kwasu chromowego | + | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Bitumy | + | + | * | * | + |  | - | * | + |
| Boraks | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Brom ciekły | - | - | * | - | + |  | - | - | - |
| Brom opary | * | - | * | - | + |  | - | - | - |
| Bromek metylu | - |  | * | - | + | - | - | - | * |
| Bromian potasu | + |  | + | + | + | + |  | + | + |
| Butadien | + |  | * | - | + | * | * | * | * |
| Butan ciekły | + | + | * | * | + |  | + | + | + |
| Chlor ciekły | - | - |  | - | + |  |  |  |  |
| Chlor gazowy mokry | + | o | * | - | + |  | - | * | - |
| Chlor gazowy suchy | * | - | * | - | + |  | - | * | - |
| Chlorek allilu |  | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Chlorek amonowy (salmiak) | + |  | + | + | + | + | + | * | + |
| Chlorek amylu | * | - | * | * | + |  | - | - | - |
| Chlorek benzylu | - |  | - | * | + | - | - | - | * |
| Chlorek cynku | + |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorek etylenu | - | - | * | - | + | - | - | * | - |
| Chlorek glinu (glinowy) | + |  | + | * | + | + | + | + | + |
| Chlorek magnezu | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorek metylenu | - | o |  |  | + | - |  |  |  |
| Chlorek metylu | - | o | * | - | + | - | - | - | * |
| Chlorek miedzi | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorek rtęci | + |  | + | + | + |  | + | + | + |
| Chlorek sodu | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorek sulfurylu |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Chlorek tionylu | - |  |  |  | + |  |  |  | - |
| Chlorek wapnia (roztwór) | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorek winylu |  |  | * | - | + |  | - | - | - |
| Chlorek żelazawy | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Chlorobenzen | - | o | - | - | - | - | - | - | * |
| Chlorobromoetan |  | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Chloroetanol |  |  | * | - | + |  | - | * | * |
| Chloroform (trójchlorometan) | - | o | - | - | + |  | - | - | - |
| Chlorometylooctan | + | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Chlorotena (trójchloroetan) | * | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Cyjanek potasu | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Cyjanek sodu |  | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Cykloheksan | + | * | - | - | + | + | - | - | * |
| Cykloheksanol | - | - | * | * | + | + | * | + | + |
| Cykloheksanon | o | - | * | - | + | - | - | - | * |
| Czterobromoetan | - |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Czterochlorek węgla | * | o | - | - | + | - | - | - | - |
| Czterowodorofuran | o |  | * | * | + | - | - | - | * |
| Czterowodoronaftalen | - |  | - | * | + |  | - | - | * |
| Dekalina | + |  | - | * | + |  | - | - | * |
| Dekstryna | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Dioksan | - | - | * | * | + | - | - | - | + |
| Dwuaminoetylen | * | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Dwuchlorobenzen | o | o | * | - | + |  | - | - | * |
| Dwuchloroetylen | o | - | * | - | + |  | - | - | - |
| Dwuchlorooctan metylu | + | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Dwuchromian potasu | + | * | + | * | + | * | + | + | + |
| Dwuetyloamina |  | - | + | * | + |  | * | * | - |
| Dwuetyloformamid | - | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Dwuetyloketon |  | * |  |  | + |  |  |  |  |
| Dwuizobutyloketon | - |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Dwumetyloamina | * | - | + | * | + |  | - | - | * |
| Dwusiarczek węgla | * |  | * | - | + | - | - | - | - |
| Dwutlenek siarki | + | - | + | * | + | - | * | * | * |
| Eter dwubutylowy | * | - |  |  | + | * |  |  |  |
| Eter dwuetylowy | - | + | * | - | + | - | * | - | - |
| Eter dwufenylowy |  | * |  |  | + | - |  |  |  |
| Eter dwumetylowy | + | + | + |  | + | - | * | - | * |
| Eter etylowy (dietylowy) | - | + | * | - | + | - | * | - | - |
| Eter naftowy | + | + |  |  | + | * |  |  |  |
| Fenol | * | * | * | * | + | - | * | * | - |
| Fluor (suchy) | * |  |  |  | - | - |  |  |  |
| Fluorek amonowy | + |  | + |  | + | + |  | + | + |
| Fluorek glinowy | + |  | + | * | + | + | + | + | + |
| Fluorek miedzi | + |  | + | * | + |  |  | + | + |
| Formaldehyd | + | * | + | * | + |  | * | * | + |
| Formamid | + | * |  |  | + | - |  |  |  |
| Fosforan amonowy (nawóz szt) | + |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Fosforan sodu | + | + | + | - | + | + | * | * | + |
| Fosforan trójbutylu/trójetylu | - |  | + | - | + | - | - | - | + |
| Fosforiak | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Fosgen (ciekły) | - |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Freon 11 | + |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Freon 113 | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Freon 12 | + |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Freon 22 | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Ftalan dwubutylowy | - |  |  |  | + | - |  |  |  |
| Ftalan dwumetylu | - |  | * | * | + | - | - | - |  |
| Ftalan dwuoktylu | - |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Gaz rozweselający (tlenek azotu) | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Gaz ziemny | + | + | * | - | + | + | - | - | * |
| Gliceryna | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Glikol dwupropylenowy | - | - | + | * | + |  | + | + | + |
| Glikol etylenowy | * |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Glikol propylenowy | + |  | + | + | + | + | * | + | + |
| Glukoza | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Heksan | + | + | - | - | + | + | + | + | * |
| Heksanol | + | - | * | * | + |  | + | * | + |
| Heptan | + | + | - | - | + |  | * | * | * |
| Jod (mokry) | + | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Jod (suchy) | - |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Jodoform |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Kamfora | - | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Krezotyna | * |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Krzemian sodu | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Ksylen | - | o | - | - | + | - | - | - | * |
| Kwas arsenowy | * |  | + | + | + | - | + | + | + |
| Kwas azotowy (stężony) | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Kwas azotowy dymiący | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Kwas benzoesowy | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
| Kwas borowy (borny) | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Kwas bromowodorowy | + | - | + | * | + |  | + | + | + |
| Kwas chlorooctowy | + | - | * | * | + |  | + | + | + |
| Kwas chlorosulfonowy | * | - | * | - | + |  | - | - | - |
| Kwas chlorowy (10%) | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Kwas chromowy (50%) | + | - | * | - | + | - | - | * | - |
| Kwas cyjanowy | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Kwas cytrynowy | + | + | + | * | + |  | + | * | * |
| Kwas dwuchlorooctowy | * | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Kwas fluorowodorowy (rozc.) | + | - | + | * | + |  | + | + | + |
| Kwas fosforowy | + |  | + | - | + | * | * | * | + |
| Kwas ftalowy |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Kwas glikolowy | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Kwas jodowodorowy |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Kwas krzemowy | + |  | + | + | + |  | + | + | + |
| Kwas maleinowy | + |  | + |  | + | + | - | - | + |
| Kwas masłowy | * |  | + | * | + |  | - | * | - |
| Kwas metylosiarkowy | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Kwas mlekowy (stężony) | * |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Kwas mrówkowy | * | o |  |  | + | - |  |  |  |
| Kwas nadchlorowy | + |  | + | - | + |  | + | + | + |
| Kwas octowy (100%) | * | - | + | * | + | - | - | * | - |
| Kwas oleinowy | + | + | * | - | + | - | - | - | * |
| Kwas palmitynowy | + | - | + | * | + | + | * | * | + |
| Kwas pikrynowy | * |  | + | * | + | * | * | * | + |
| Kwas propionowy | + | - | + | - | + |  | - | - | + |
| Kwas siarkowy (10%) | + | - | + | * | + | - | + | + | + |
| Kwas siarkowy (60%) | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Kwas siarkowy (99%) | + |  | + | - | + | - | - | - | * |
| Kwas siarkowy dymiący | * | - | + | - | + | - | - | - | - |
| Kwas solny (stężony) | + | - | + | * | + | - | * | + | + |
| Kwas stearynowy | + | - | + | + | + |  | + | * | + |
| Kwas szczawiowy | + |  | + | * | + |  | * | * | + |
| Kwas taninowy | + | * |  |  | + |  |  |  |  |
| Kwas trójchlorooctowy |  |  | * | - | + |  | - | - | + |
| Kwas węglowy | + | + |  |  | + | * |  |  |  |
| Kwas winowy | + | + |  |  | + | + |  |  |  |
| Kwasy tłuszczowe (pow. 6 C) | + | + | * | * | + |  | * | * | * |
| Lanolina | * | + | * | * | + |  | * | * | + |
| Masło | + |  | * | + | + |  | + | + | + |
| Mentol |  |  | * | - | + |  |  |  | + |
| Metan | + | * | * | - | + | + | * | * | + |
| Metoksybutanol |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Metyloamina | * |  | + | - | + | - | + | + | + |
| Metyloetyloketon | - | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Metyloglikol | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Metyloizobutyloketon | - | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Mleko | + |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Mocz | + |  | + | + | + |  | * | + | + |
| Mocznik | + | * |  |  | + | + |  |  |  |
| Morfina | * |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Nadchloran potasu | + |  | + | * | + | - |  |  |  |
| Nadmaganian potasu (10%) | + |  | + | + | + |  | + | + | + |
| Nadsiarczan potasu | + | + | + | - | + | - |  | + | + |
| Nadtlenek sodu |  |  | + | * | + |  | * | * | + |
| Nafta | + | + | - | * | + | + | * | * | * |
| Naftalen | * | * |  |  | + | - |  |  |  |
| Napój alkoholowy | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Nitrobenzen | - | o | + | - | + | - | - | - | * |
| Nitrogliceryna | * |  | - | - | + |  |  | + | + |
| Nitrometan | - |  |  |  | + | - |  |  |  |
| Nitrotoluen | o |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Ocet | + | - | + | - | + | * | + | + | + |
| Octan amonowy | + |  | + | * | + |  |  | + | + |
| Octan amylu | - | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Octan butylu | - | - | * | * | + | - | - | * | - |
| Octan celulozowy | + | + | + | + | + |  |  |  | + |
| Octan etylu | - | - | + | * | + |  | - | - | * |
| Octan izobutylu | * |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Octan izopropylu | * | - | + |  | + | - |  |  |  |
| Octan metylu | - | - | + | - | + | - | * | - | * |
| Octan ołowiu | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| Octan potasu | + | - | + | - | + |  | * | - | + |
| Octan propylu | * | - | + | - | + |  | - | - | * |
| Octan sodu | * |  | + | - | + | * | * | * | + |
| Octan winylu | + | o | + | - | + |  | - | + | + |
| Oktan | + | + | - | - | + |  | - | - | + |
| Oktylokrezol |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Olej (lawendowy) | + | + |  | - | + |  | * | * |  |
| Olej (mineralny) | + | + | * | * | + | + | - | * | + |
| Olej (roślinny)/tłuszcze | + | + | * | * | + | + | + | + | + |
| Olej (rycynowy) | + | + | * | + | + | + | + | + | * |
| Olej (silikonowy) | + |  | + | * | + | + | * | + | + |
| Olej (terpentynowy) | + | * |  |  | + | * |  |  |  |
| Olej (transformatorowy) | + |  | - | - | + | + | * | - | * |
| Olej (wazelinowy) | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Olej napędowy | + |  | * | * | + |  | - | * | + |
| Olej rycynowy | + | + | * | + | + | + | + | + | * |
| Ozon | + | + | + | + | + |  | * | + | + |
| Paliwo (używane w gosp. dom) | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Perchloetylen | - | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Pirydyna | - | o | * | - | + | - | - | * | + |
| Piwo | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Podchloryn potasu | + | * | + | + | + |  | * | * | * |
| Podchloryn sodu | + | - | - | * | + |  | + | + | + |
| Podchloryn wapnia | + | * | + | * | + | - | + | + | + |
| Propan (ciekły) | + | + | + | - | + |  | + | * | + |
| Rezorcyna | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Ropa naftowa | + | + | - | * | + | * | * | * | * |
| Rtęć | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sebacynian dwubutylu | - | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Siarczan amonowy (nawóz) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Siarczan potasowoglinowy | + |  | + | + | + |  | + | + | + |
| Siarczan potasu | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Siarczek amonowy | + |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Siarczek sodu | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Siarczyn sodu | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Siarka | + |  | * | + | + |  | + | + | - |
| Siarkowodór | + | - | + | * | + | - | * | * | + |
| Smoła | + |  | - | * | + | - | * | - | + |
| Soki owocowe | + |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Styren |  | - | - |  | + | - |  |  |  |
| Sześciofluoraceton |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Tiofen | - |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Tlen | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Tlenek etylenu (20oC) | - | - | + | - | + | - | - | - | * |
| Tłuszcz (olej roślinny) | + | + |  |  | + | + |  |  |  |
| Toluen | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Trójchlorek fosforu |  | - |  |  | + | - |  |  |  |
| Trójchloroetylen | - |  | * | - | + | - | - | - | - |
| Trójchlorofenol/Trójchloroben | o |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Trójtlenek siarki | * |  | + | * | + | - | - | * | + |
| Trójtyloamina | * | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Węglan amonowy | + | - | + | * | + |  | + | + | + |
| Węglan potasu | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Węglan sodu | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Węglan wapnia (kreda) | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Wino | + |  | + | + | + | + | * | + | + |
| Woda (morska) | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Woda (żródlana) | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Woda amoniakalna (30%) | + | - |  |  | + |  |  |  |  |
| Woda bromowa nasycona | * | - | * | - | + | - | - | * | - |
| Woda chlorowa | + |  | * | * | + | - | - | * | + |
| Woda Jawelle | + | - | + | * | + |  | * | * | * |
| Woda królewska | - | - | * | * | + | + | * | * | * |
| Woda nasycona dwutl. węgla | + |  | + | + | + |  | + | + | + |
| Woda utleniona (30%) | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Wodorosiarczan sodu | + |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Wodorosiarczyn sodu | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Wodorosiarczyn wapnia | + | * |  |  | + | * |  |  |  |
| Wodorotlenek amonowy |  | - | + | + | + | * | * | * | + |
| Wodorotlenek glinowy | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Wodorotlenek magnezu |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Wodorotlenek potasu | + | - | + | - | + | * | + | + | + |
| Wodorotlenek sodu | + | * | + |  | + | * | - | - | - |
| Wodorotlenek wapnia | + | * | + | * | + | + | * | * | + |
| Wodorowęglan sodu | + | * | + | + | + |  | + | + | + |
| Wodór | + |  | + | - | + | + | + | + | + |