Neptun

Neptun jest wężem ssawno-tłocznym z PVC zbrojonym spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz. Specjalnie zaprojektowany do skomplikowanych, trudnodostępnych instalacji, dzięki swojej elastyczność oraz pakowaniu po 30 mb pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do wykonania instalacji oraz ilości połączeń.
Idealnie sprawdza się w instalacjach typu jacuzzi, basenach oraz fontannach.

Dostępny w kolorach: Biały, szary
Pakowanie: zwoje 30 metrów 
Zalecane ciśnienie robocze przy 23°C ±2°C to 1/3 ciśnienia rozrywającego (ISO 3994-1997)

| średnica wew./zew. mm | waga g/m | dopuszczalne ciśnienie pracy Bar | awaryjne Bar | jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 × 20 | 155 | 7 | 7 | mb |
| 20 × 25 | 240 | 7 | 7 | mb |
| 27 × 32 | 320 | 7 | 5 | mb |
| 34 × 40 | 480 | 7 | 5 | mb |
| 42 × 50 | 710 | 7 | 5 | mb |
| 55 × 63 | 100 | 7 | 4 | mb |
| 65 × 75 | 1400 | 7 | 4 | mb |
| 80 × 90 | 1800 | 7 | 4 | mb |
| 100× 110 | 2200 | 7 | 3 | mb |
| 110× 125 | 3700 | 7 | 3 | mb |

WENT

#### WENT

Wąż ssawno-tłoczny, w wersji standardowej ścianka koloru szarego ze zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego PVC, gładki wewnątrz. W wersji przeciwwybuchowej na zewnętrznej ściance wtopiona została linka miedziana owijająca przewód dookoła, równolegle do spirali z twardego PVC. Zadaniem linki jest odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Węże w wersji przeciwwybuchowej i w typie ciężkim produkowane są na zamówienie.

##### Zastosowanie

Przewody elastyczne w wersji standardowej (wentylacyjnej) przeznaczone są do usuwania kurzu i oparów, do ssania trocin i przędzy, w przemyśle wentylacyjnym oraz w sprzęcie do odkurzania.

Przewody elastyczne w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone są do zastosowania w instalacjach, w których występuje atmosfera wybuchowa. Ładunki będą skutecznie odprowadzane z przewodów po spełnieniu następujących warunków:

###### Dla stref Z1, Z2, Z11

Wszystkie elementy montowane na przewodzie: złącza, końcówki itp. z materiałów przewodzących będą połączone z linką miedzianą wtopioną w ściankę przewodu i uziemione. Obiekty przewodzące, między którymi znajdują się przewody, będą podłączone do linki miedzianej i uziemione.

##### Pakowanie

Zwoje 30 metrów, powyżej średnicy 160 standardowo odcinki 6 metrowe

##### Dane techniczne

Zakres temperatur: od −20°C do + 55°C
Odporność na podciśnienie: Na przewodzie poddanemu działaniu podciśnienia, przez 10 min. w temperaturze 23°C, o wartości zależnej od typu przewodu:
Typ 2 - średni - 50 kPa (ciśnienie absolutne 50 kPa);
Typ 3 - ciężki - 60 kPa (ciśnienie absolutne 40 kPa);

#### WENT typ super elastyczny (SEL) – kolor czarny

| śred. wew. (mm) | tolerancja śred. wew. (mm) | waga (g/m) | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C | odporność na podciśnienie (kPa) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | +/- 1,25 | 160 | 25 | 40 |
| 32 | +/- 1,25 | 210 | 32 | 40 |
| 40 | +/- 1,50 | 280 | 40 | 35 |
| 50 | +/- 1,50 | 380 | 50 | 35 |
| 63 | +/- 1,50 | 520 | 63 | 30 |
| 75 | +/- 1,50 | 640 | 75 | 30 |
| 80 | +/- 2,00 | 720 | 80 | 30 |
| 90 | +/- 2,00 | 820 | 90 | 30 |
| 100 | +/- 2,00 | 1000 | 100 | 30 |
| 110 | +/- 2,00 | 1100 | 115 | 30 |
| 125 | +/- 2,00 | 1240 | 135 | 30 |
| 150 | +/- 2,00 | 1700 | 175 | 30 |
| 160 | +/- 2,00 | 1880 | 200 | 30 |
| 200 | +/- 2,00 | 2300 | 350 | 25 |

#### WENT typ średni

Przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż nie jest narażony na częste zginanie oraz jest zawieszony pionowo na małej wysokości, występują małe zmiany temperatury i łagodne zmiany ciśnienia

| średnica (mm) | tolerancja średnica (mm) | waga (g/m) | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | ± 1,25 | 220 | 60 |
| 32 | ± 1,25 | 300 | 80 |
| 40 | ± 1,50 | 410 | 100 |
| 50 | ± 1,50 | 510 | 125 |
| 63 | ± 1,50 | 690 | 155 |
| 75 | ± 1,50 | 830 | 195 |
| 80 | ± 2,00 | 980 | 210 |
| 90 | ± 2,00 | 1130 | 245 |
| 100 | ± 2,00 | 1310 | 280 |
| 110 | ± 2,00 | 1480 | 315 |
| 125 | ± 2,00 | 1730 | 370 |
| 150 | ± 2,00 | 2190 | 460 |
| 160 | ± 2,00 | 2500 | 490 |
| 200 | ± 2,00 | 3380 | 630 |

#### WENT typ ciężki

Przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż jest narażony na uszkodzenia mechaniczne, np.: uderzenia częste zmiany pozycji, takie jak przeciąganie, zginanie, pracuje zawieszony pionowo na dużej wysokości, występują częste zmiany temperatur i gwałtowne zmiany ciśnienia.

| średnica (mm) | tolerancja średnica (mm) | waga (g/m) | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | ± 1,25 | 297 | 80 |
| 32 | ± 1,25 | 300 | 110 |
| 40 | ± 1,50 | 420 | 140 |
| 50 | ± 1,50 | 605 | 175 |
| 63 | ± 1,50 | 800 | 220 |
| 75 | ± 1,50 | 1000 | 275 |
| 80 | ± 2,00 | 1100 | 300 |
| 90 | ± 2,00 | 1440 | 350 |
| 100 | ± 2,00 | 1620 | 400 |
| 110 | ± 2,00 | 1680 | 450 |
| 125 | ± 2,00 | 1950 | 525 |
| 150 | ± 2,00 | 2800 | 650 |
| 160 | ± 2,00 | 4000 | 700 |
| 200 | ± 2,00 | 5400 | 900 |

EKO

#### EKO

Wąż ssawno-tłoczny, w wersji standardowej ścianka bezbarwna ze zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego PVC, gładki wewnątrz. W wersji przeciwwybuchowej na zewnętrznej ściance węża wtopiona została linka miedziana owijająca wąż dookoła, równolegle do spirali z twardego PVC. Zadaniem linki jest odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Węże w wersji przeciwwybuchowej produkowane są na zamówienie. Przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż jest ułożony na stałe całą długością na podłożu, a podczas pracy występuje stałe ciśnienie i temperatura

##### Zastosowanie

Węże wersji standardowej przeznaczone są do transportu wody pitnej i artykułów spożywczych takich jak: mleko, napoje, soki, piwo, wino. Węże w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone są do transportu mediów, których przesyłanie wymaga odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Ładunki będą skutecznie odprowadzane po spełnieniu następujących warunków.

##### Dla stref Z1, Z2, Z11

Wszystkie elementy montowane na wężu: złącza, końcówki itp. z materiałów przewodzących będą połączone z linką miedzianą wtopioną w ściankę węża i uziemione. Obiekty przewodzące, między którymi znajduje się wąż, będą podłączone do linki miedzianej i skutecznie uziemione

##### Dla stref Z0 i Z10

Przy przewidywanym przesyłaniu cieczy lub mieszanin pyłowo-powietrznych, niezbędne jest indywidualne przeprowadzenie analizy ochrony przed elektrycznością statyczną całej instalacji technologicznej.

##### Pakowanie

Zwoje 30 metrów, powyżej średnicy 160 standardowo odcinki 6 metrowe

##### Dane techniczne

Zakres temperatur: od −20°C do +55°C
Odporność na podciśnienie: Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.

#### EKO typ 1 lekki

| średnica (mm) | tolerancja średnicy (mm) | grubość ścianki (mm) | waga (g/m) | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 23±2°C | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 55±2°C | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ± 0,75 | 3,20 | 270 | 0,7 | 0,2 | 100 |
| 25 | ± 1,25 | 3,30 | 300 | 0,7 | 0,2 | 125 |
| 32 | ± 1,25 | 3,40 | 400 | 0,5 | 0,15 | 160 |
| 35 | ± 1,25 | 3,50 | 470 | 0,5 | 0,15 | 175 |
| 38 | ± 1,50 | 3,50 | 500 | 0,5 | 0,15 | 190 |
| 40 | ± 1,50 | 3,60 | 540 | 0,5 | 0,15 | 200 |
| 50 | ± 1,50 | 4,00 | 765 | 0,5 | 0,15 | 250 |
| 63 | ± 1,50 | 4,20 | 990 | 0,5 | 0,15 | 315 |
| 75 | ± 2,00 | 4,50 | 1260 | 0,40 | 0,13 | 375 |
| 80 | ± 2,00 | 4,80 | 1440 | 0,40 | 0,13 | 400 |
| 90 | ± 2,00 | 5,40 | 1620 | 0,30 | 0,10 | 450 |
| 100 | ± 2,00 | 5,90 | 1920 | 0,30 | 0,10 | 500 |
| 110 | ± 2,00 | 6,00 | 2250 | 0,30 | 0,10 | 550 |
| 125 | ± 2,00 | 6,20 | 2880 | 0,30 | 0,10 | 625 |
| 150 | ± 2,00 | 6,60 | 3870 | 0,25 | 0,08 | 750 |
| 160 | ± 2,00 | 6,70 | 4400 | 0,25 | 0,08 | 800 |
| 200 | ± 2,00 | 7,70 | 5850 | 0,25 | 0,08 | 1000 |

Tolerancja grubości ścianki ±5%

HYDRO

#### HYDRO

Wąż ssawno-tłoczny, ścianka koloru zielonego ze zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego PVC, gładki wewnątrz. Przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż jest ułożony na stałe całą długością na podłożu, a podczas pracy występuje stałe ciśnienie i temperatura

##### Zastosowanie

Do transportu wody pitnej i innych cieczy oraz materiałów stałych.

##### Pakowanie

Zwoje 30 metrów, powyżej średnicy 160 standardowo odcinki 6 metrowe

##### Dane techniczne

Zakres temperatur: od −20°C do +55°C
Odporność na podciśnienie: Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.

#### HYDRO typ lekki

| średnica (mm) | tolerancja średnicy (mm) | grubość ścianki (mm) | waga (g/m) | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 23±2°C | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 55±2°C | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ± 0,75 | 3,20 | 270 | 0,7 | 0,2 | 100 |
| 25 | ± 1,25 | 3,30 | 300 | 0,7 | 0,2 | 125 |
| 32 | ± 1,25 | 3,40 | 400 | 0,5 | 0,15 | 160 |
| 35 | ± 1,25 | 3,50 | 470 | 0,5 | 0,15 | 175 |
| 38 | ± 1,50 | 3,50 | 500 | 0,5 | 0,15 | 190 |
| 40 | ± 1,50 | 3,60 | 540 | 0,5 | 0,15 | 200 |
| 50 | ± 1,50 | 4,00 | 765 | 0,5 | 0,15 | 250 |
| 63 | ± 1,50 | 4,20 | 990 | 0,5 | 0,15 | 315 |
| 75 | ± 2,00 | 4,50 | 1260 | 0,4 | 0,13 | 375 |
| 80 | ± 2,00 | 4,80 | 1440 | 0,4 | 0,13 | 400 |
| 90 | ± 2,00 | 5,40 | 1620 | 0,3 | 0,10 | 450 |
| 100 | ± 2,00 | 5,90 | 1980 | 0,3 | 0,10 | 500 |
| 110 | ± 2,00 | 6,00 | 2250 | 0,3 | 0,10 | 550 |
| 125 | ± 2,00 | 6,20 | 2880 | 0,3 | 0,10 | 625 |
| 150 | ± 2,00 | 6,60 | 3870 | 0,25 | 0,08 | 750 |
| 160 | ± 2,00 | 6,70 | 4400 | 0,25 | 0,08 | 800 |
| 200 | ± 2,00 | 7,70 | 5850 | 0,25 | 0,08 | 1000 |

NEPTUN

#### NEPTUN

Wąż ssawno-tłoczny z PVC zbrojony spiralą z twardego PVC, gładki wewnątrz i na zewnątrz, typ SPA. Wąż można łączyć z kształtkami z PVC za pomocą kleju.

##### Zastosowanie

Specjalnie zaprojektowany do skomplikowanych, trudnodostępnych instalacji. Stosowany głównie przy instalacjach basenowych i wannach z hydromasażem.

##### Pakowanie

Zwoje 25 lub 30 metrów

##### Dane techniczne

Kolory: Biały, Szary
Zakres temperatur: od −10°C do +60°C
Ciśnienie eksploatacyjne: 1/3 ciśnienia awaryjnego przy 20°C
Podciśnienie eksploatacyjne: 80 kPa (800 mbar)

#### NEPTUN

| śrédnica wew./zew. (mm) | grubosć ścianki (mm) | waga (g/m) | dopuszczalne ciśnienie pracy (kg/cm3) | awaryjne (kg/cm3) | średnica zgięcia (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 × 20 | 2,0 | 140 | 10 | 30 | 30 |
| 20 × 25 | 2,5 | 245 | 10 | 30 | 30 |
| 28 × 32 | 2,0 | 290 | 10 | 30 | 30 |
| 32 × 40 | 4,0 | 600 | 12 | 40 | 40 |
| 34 × 40 | 3,0 | 690 | 7 | 21 | 145 |
| 42 × 50 | 4,0 | 690 | 8 | 25 | 52 |
| 55 × 63 | 4,0 | 930 | 6 | 18 | 55 |
| 66 × 75 | 4,5 | 1300 | 4 | 12 | 210 |
| 80 × 90 | 5,0 | 2000 | 4 | 12 | 220 |

PETRO

#### PETRO

Wąż ssawno-tłoczny, ścianka koloru niebieskiego ze zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego PVC, gładki wewnątrz. Na zewnętrznej ściance węża wtopiona została linka miedziana owijająca wąż dookoła, równolegle do spirali z twardego PVC. Zadaniem linki jest odprowadzenie ładunków elektrostatycznych.

##### Zastosowanie

Węże służą do przesyłania substancji ropopochodnych tylko w takich przypadkach, w których z powodu elektryzowania się samej cieczy nie występuje zagrożenie od elektryczności statycznej.

Nie są przeznaczone do przesyłania benzyn samochodowych i lotniczych. Węże mogą spełniać wymagania w zakresie ochrony przed elektrycznością mieszanin wybuchowych gazów i par cieczy palnych zaliczanych do podgrupy IIA i IIB pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:

###### Dla stref Z1, Z2, Z11

Wszystkie elementy montowane na wężu: złącza, końcówki itp. z materiałów przewodzących będą połączone z linką miedzianą wtopioną w ściankę węża i uziemione. Obiekty przewodzące, między którymi znajduje się wąż, będą podłączone do linki miedzianej i skutecznie uziemione.

###### Dla stref Z0 i Z10

Przy przewidywanym przesyłaniu cieczy lub mieszanin pyłowo-powietrznych, niezbędne jest indywidualne przeprowadzenie analizy ochrony przed elektrycznością statyczną całej instalacji technologicznej.

##### Pakowanie

Zwoje 30 metrów, powyżej średnicy 160 standardowo odcinki 6 metrowe.

##### Dane techniczne

Zakres temperatur: od −10°C do +45°C 
Odporność na podciśnienie: Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C, o wartości 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa) nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia.

#### PETRO

| średnica (mm) | tolerancja średnica (mm) | grubość ścianki (mm) | waga (g/m) | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 23±2°C | dopuszcz. ciś. pracy (Mpa) w temp. 55±2°C | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ± 1,25 | 4,30 | 415 | 0,30 | 0,07 | 60 |
| 25 | ± 1,25 | 4,60 | 555 | 0,30 | 0,07 | 75 |
| 32 | ± 1,25 | 4,80 | 680 | 0,30 | 0,07 | 96 |
| 35 | ± 1,25 | 4,80 | 730 | 0,30 | 0,07 | 105 |
| 38 | ± 1,50 | 4,80 | 775 | 0,30 | 0,07 | 114 |
| 40 | ± 1,50 | 4,90 | 825 | 0,30 | 0,07 | 120 |
| 50 | ± 1,50 | 5,60 | 1165 | 0,30 | 0,07 | 150 |
| 63 | ± 1,50 | 5,90 | 1700 | 0,30 | 0,07 | 189 |
| 75 | ± 2,00 | 6,30 | 1940 | 0,30 | 0,07 | 225 |
| 80 | ± 2,00 | 6,50 | 2135 | 0,30 | 0,07 | 240 |
| 90 | ± 2,00 | 6,90 | 2425 | 0,30 | 0,07 | 270 |
| 100 | ± 2,00 | 7,70 | 3200 | 0,30 | 0,07 | 300 |
| 110 | ± 2,00 | 8,10 | 3500 | 0,30 | 0,07 | 330 |
| 125 | ± 2,00 | 8,50 | 4075 | 0,30 | 0,07 | 375 |

Tolerancja grubości ścianki ±5%

TELKOM

#### TELKOM

Wąż ssawno-tłoczny, ścianka koloru pomarańczowego ze zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego PVC, gładki wewnątrz.

##### Zastosowanie

Do osłony kabli optotelekomunikacyjnych w miejscach gdzie wymagane jest prowadzenie kabli po ostrych łukach, w wiązkach z innymi kablami, po estakadach, w studzienkach kablowych. W pomieszczeniach central telefonicznych mogą być stosowane po uzgodnieniu z projektantem

##### Pakowanie

Zwoje 50 metrów

##### Dane techniczne

Zakres temperatur: od −20°C do +55°C

#### TELKOM

| średnica (mm) | tolerancja średnica | grubość ścianki (mm) | waga (g/m) | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | +/- 0,75 | 3,00 | 260 | 75 |
| 20 | +/- 0,75 | 3,00 | 270 | 80 |
| 25 | +/- 1,25 | 3,00 | 310 | 120 |
| 32 | +/- 1,25 | 3,30 | 400 | 150 |
| 40 | +/- 1,50 | 3,80 | 500 | 180 |
| 50 | +/- 1,50 | 4,00 | 750 | 220 |

WENT

#### WENT

Wąż ssawno-tłoczny, w wersji standardowej ścianka koloru szarego ze zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego PVC, gładki wewnątrz. W wersji przeciwwybuchowej na zewnętrznej ściance wtopiona została linka miedziana owijająca przewód dookoła, równolegle do spirali z twardego PVC. Zadaniem linki jest odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Węże w wersji przeciwwybuchowej i w typie ciężkim produkowane są na zamówienie.

##### Zastosowanie

Przewody elastyczne w wersji standardowej (wentylacyjnej) przeznaczone są do usuwania kurzu i oparów, do ssania trocin i przędzy, w przemyśle wentylacyjnym oraz w sprzęcie do odkurzania.

Przewody elastyczne w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone są do zastosowania w instalacjach, w których występuje atmosfera wybuchowa. Ładunki będą skutecznie odprowadzane z przewodów po spełnieniu następujących warunków:

###### Dla stref Z1, Z2, Z11

Wszystkie elementy montowane na przewodzie: złącza, końcówki itp. z materiałów przewodzących będą połączone z linką miedzianą wtopioną w ściankę przewodu i uziemione. Obiekty przewodzące, między którymi znajdują się przewody, będą podłączone do linki miedzianej i uziemione.

##### Pakowanie

Zwoje 30 metrów, powyżej średnicy 160 standardowo odcinki 6 metrowe

##### Dane techniczne

Zakres temperatur: od −20°C do + 55°C
Odporność na podciśnienie: Na przewodzie poddanemu działaniu podciśnienia, przez 10 min. w temperaturze 23°C, o wartości zależnej od typu przewodu:
Typ 2 - średni - 50 kPa (ciśnienie absolutne 50 kPa);
Typ 3 - ciężki - 60 kPa (ciśnienie absolutne 40 kPa);

#### WENT typ super elastyczny (SEL) – kolor czarny

| śred. wew. (mm) | tolerancja śred. wew. (mm) | waga (g/m) | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C | odporność na podciśnienie (kPa) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | +/- 1,25 | 160 | 25 | 40 |
| 32 | +/- 1,25 | 210 | 32 | 40 |
| 40 | +/- 1,50 | 280 | 40 | 35 |
| 50 | +/- 1,50 | 380 | 50 | 35 |
| 63 | +/- 1,50 | 520 | 63 | 30 |
| 75 | +/- 1,50 | 640 | 75 | 30 |
| 80 | +/- 2,00 | 720 | 80 | 30 |
| 90 | +/- 2,00 | 820 | 90 | 30 |
| 100 | +/- 2,00 | 1000 | 100 | 30 |
| 110 | +/- 2,00 | 1100 | 115 | 30 |
| 125 | +/- 2,00 | 1240 | 135 | 30 |
| 150 | +/- 2,00 | 1700 | 175 | 30 |
| 160 | +/- 2,00 | 1880 | 200 | 30 |
| 200 | +/- 2,00 | 2300 | 350 | 25 |

#### WENT typ średni

Przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż nie jest narażony na częste zginanie oraz jest zawieszony pionowo na małej wysokości, występują małe zmiany temperatury i łagodne zmiany ciśnienia

| średnica (mm) | tolerancja średnica (mm) | waga (g/m) | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | ± 1,25 | 220 | 60 |
| 32 | ± 1,25 | 300 | 80 |
| 40 | ± 1,50 | 410 | 100 |
| 50 | ± 1,50 | 510 | 125 |
| 63 | ± 1,50 | 690 | 155 |
| 75 | ± 1,50 | 830 | 195 |
| 80 | ± 2,00 | 980 | 210 |
| 90 | ± 2,00 | 1130 | 245 |
| 100 | ± 2,00 | 1310 | 280 |
| 110 | ± 2,00 | 1480 | 315 |
| 125 | ± 2,00 | 1730 | 370 |
| 150 | ± 2,00 | 2190 | 460 |
| 160 | ± 2,00 | 2500 | 490 |
| 200 | ± 2,00 | 3380 | 630 |

#### WENT typ ciężki

Przeznaczony do pracy w warunkach, w których wąż jest narażony na uszkodzenia mechaniczne, np.: uderzenia częste zmiany pozycji, takie jak przeciąganie, zginanie, pracuje zawieszony pionowo na dużej wysokości, występują częste zmiany temperatur i gwałtowne zmiany ciśnienia.

| średnica (mm) | tolerancja średnica (mm) | waga (g/m) | średnica zgięcia (mm) w temp. 23±2°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | ± 1,25 | 297 | 80 |
| 32 | ± 1,25 | 300 | 110 |
| 40 | ± 1,50 | 420 | 140 |
| 50 | ± 1,50 | 605 | 175 |
| 63 | ± 1,50 | 800 | 220 |
| 75 | ± 1,50 | 1000 | 275 |
| 80 | ± 2,00 | 1100 | 300 |
| 90 | ± 2,00 | 1440 | 350 |
| 100 | ± 2,00 | 1620 | 400 |
| 110 | ± 2,00 | 1680 | 450 |
| 125 | ± 2,00 | 1950 | 525 |
| 150 | ± 2,00 | 2800 | 650 |
| 160 | ± 2,00 | 4000 | 700 |
| 200 | ± 2,00 | 5400 | 900 |

AGROFLAT L

#### AGROFLAT L

wykonany z plastifikowanego PVC ze wzmocnieniem z włókien poliestrowych. Jedna warstwa PVC w kolorze niebieskim.

| średnica (mm) | ciś. robocze (bar) | waga (g/m) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 4 | 230 |
| 32 | - | - |
| 40 | - | - |
| 50 | 4 | 340 |
| 63 | 4 | 400 |
| 75 | 4 | 510 |
| 100 | 4 | 690 |
| 110 | - | - |
| 150 | 2 | 1200 |
| 200 | 1 | 1600 |

Pakowanie: rolka 100m

AGROFLAT M

#### AGROFLAT M

wykonany z plastifikowanego PVC ze wzmocnieniem z włókien poliestrowych. Dwie warstwy PVC zewnętrzna niebieska, wewnętrzna czarna.

| średnica (mm) | ciś. robocze (bar) | waga (g/m) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 8 | 225 |
| 32 | 8 | 250 |
| 40 | 8 | 320 |
| 50 | 8 | 410 |
| 63 | 8 | 580 |
| 75 | 8 | 700 |
| 100 | 7 | 1050 |
| 110 | 7 | 1150 |
| 150 | 3 | 1600 |

Pakowanie: rolka 50m

AGROFLAT H

#### AGROFLAT H

wykonany z plastifikowanego PVC ze wzmocnieniem z włókien poliestrowych. Dwie warstwy PVC zewnętrzna czerwona, wewnętrzna czarna.

| średnica(mm) | ciś. robocze (bar) | waga(g/m) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 19 | 300 |
| 32 | 18 | 400 |
| 40 | 17 | 510 |
| 50 | 16 | 600 |
| 63 | 16 | 840 |
| 75 | 12 | 960 |
| 100 | 11 | 1400 |
| 110 | 10 | 1600 |
| 150 | 7 | 2500 |
| 200 | 4 | 3300 |

PUR B1 konstrukcja lekka

#### PUR B1 Konstrukcja lekka

Podstawą konstrukcji przewodu jest spirala z drutu sprężynowego powleczona elastycznym poliuretanem. 
Grubość drutu: 1,0 - 2,5 mm w zależności od średnicy przewodu. 
Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą.

##### Pakowanie

Standardowo w odcinakach 10 metrów, maksymalnie 20 metrów.

| śrédnica wew./zew. (mm) | grubosć ścianki (mm) | masa (kg/m) | ciśnienie robocze (bar) | odporność na próżnię (mm/s.w.) | średnica zgięcia (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 × 25 | 0,7 | 0,29 | 3,1 | 8000 | 25 |
| 25 × 30 | 0,7 | 0,33 | 3,1 | 7800 | 30 |
| 32 × 37 | 0,7 | 0,36 | 2,4 | 7000 | 37 |
| 38 × 44 | 0,7 | 0,37 | 1,9 | 6500 | 44 |
| 40 × 46 | 0,7 | 0,39 | 1,9 | 6500 | 46 |
| 45 × 46 | 0,7 | 0,40 | 1,7 | 5700 | 46 |
| 50 × 56 | 0,7 | 0,41 | 1,6 | 4900 | 56 |
| 55 × 61 | 0,7 | 0,44 | 1,5 | 4200 | 61 |
| 60 × 66 | 0,7 | 0,48 | 1,4 | 1200 | 66 |
| 65 × 72 | 0,7 | 0,51 | 1,2 | 3500 | 72 |
| 70 × 77 | 0,7 | 0,54 | 1,1 | 3500 | 77 |
| 75 × 82 | 0,7 | 0,58 | 1,0 | 2800 | 82 |
| 80 × 88 | 0,7 | 0,67 | 0,9 | 2500 | 88 |
| 85 × 92 | 0,7 | 0,71 | 0,8 | 2200 | 93 |
| 90 × 98 | 0,7 | 0,76 | 0,8 | 2000 | 98 |
| 95 × 103 | 0,7 | 0,78 | 0,8 | 2000 | 103 |
| 100 × 108 | 0,7 | 0,81 | 0,8 | 2000 | 108 |
| 110 × 118 | 0,7 | 0,87 | 0,7 | 2000 | 118 |
| 120 × 128 | 0,7 | 0,94 | 0,7 | 2000 | 128 |
| 125 × 133 | 0,7 | 0,99 | 0,6 | 2000 | 133 |
| 130 × 138 | 0,7 | 1,03 | 0,5 | 2000 | 138 |
| 135 × 143 | 0,7 | 1,05 | 0,5 | 1500 | 143 |
| 140 × 148 | 0,7 | 1,08 | 0,5 | 1500 | 148 |
| 150 × 158 | 0,7 | 1,16 | 0,5 | 1500 | 158 |
| 160 × 168 | 0,7 | 1,23 | 0,5 | 1500 | 168 |
| 180 × 188 | 0,7 | 1,41 | 0,4 | 1500 | 188 |
| 190 × 198 | 0,7 | 1,47 | 0,4 | 1500 | 198 |
| 200 × 208 | 0,7 | 1,54 | 0,4 | 1500 | 208 |
| 220 × 228 | 0,7 | 1,71 | 0,3 | 700 | 228 |
| 226 × 234 | 0,7 | 1,73 | 0,2 | 700 | 234 |
| 250 × 258 | 0,7 | 1,93 | 0,2 | 500 | 258 |
| 300 × 308 | 0,7 | 2,51 | 0,2 | 500 | 308 |
| 315 × 323 | 0,7 | 2,78 | 0,2 | 500 | 323 |
| 350 × 358 | 0,7 | 2,98 | 0,2 | 500 | 358 |
| 400 × 408 | 0,7 | 3,15 | 0,1 | 500 | 408 |

PUR B2 Konstrukcja ciężka

#### PUR B2 Konstrukcja ciężka

Podstawą konstrukcji przewodu jest spirala z drutu sprężynowego powleczona elastycznym poliuretanem.
Grubość drutu: 1,0 - 2,5 mm w zależności od średnicy przewodu.
Typ ciężki charakteryzuje się podwyższoną odpornością na próżnię.
Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą.

##### Pakowanie

Standardowo w odcinakach 10 metrów, maksymalnie 20 metrów.

| śrédnica wew./zew. (mm) | grubosć ścianki (mm) | waga (g/m) | ciśnienie robocze (bar) | odporność na próżnię (mm/s.w.) | średnica zgięcia (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 × 27 | 1,4 | 300 | 4 | 9500 | 40 |
| 25 × 32 | 1,4 | 350 | 4 | 9500 | 47 |
| 32 × 39 | 1,4 | 410 | 3,5 | 9000 | 59 |
| 38 × 46 | 1,4 | 480 | 3 | 8500 | 70 |
| 40 × 48 | 1,4 | 510 | 2,9 | 8200 | 72 |
| 45 × 53 | 1,4 | 560 | 2,8 | 8000 | 80 |
| 50 × 58 | 1,4 | 620 | 2,7 | 7700 | 87 |
| 55 × 63 | 1,4 | 690 | 2,6 | 7500 | 95 |
| 60 × 68 | 1,4 | 750 | 2,5 | 7300 | 102 |
| 65 × 73 | 1,4 | 830 | 2,4 | 6500 | 115 |
| 70 × 78 | 1,4 | 890 | 2,2 | 6000 | 120 |
| 75 × 83 | 1,4 | 940 | 2 | 5700 | 125 |
| 80 × 88 | 1,4 | 990 | 1,8 | 5500 | 135 |
| 85 × 93 | 1,4 | 1060 | 1,7 | 5200 | 143 |
| 90 × 100 | 1,4 | 1130 | 1,6 | 5000 | 150 |
| 95 × 105 | 1,4 | 1160 | 1,5 | 4600 | 158 |
| 100 × 110 | 1,4 | 1210 | 1,4 | 4200 | 165 |
| 110 × 120 | 1,4 | 1330 | 1,3 | 4000 | 180 |
| 120 × 130 | 1,4 | 1450 | 1,2 | 3000 | 195 |
| 125 × 135 | 1,4 | 1510 | 1,2 | 3000 | 203 |
| 130 × 140 | 1,4 | 1590 | 1,2 | 2800 | 210 |
| 135 × 145 | 1,4 | 1650 | 1,1 | 2500 | 218 |
| 140 × 150 | 1,4 | 1710 | 1 | 2200 | 225 |
| 150 × 160 | 1,4 | 1810 | 1 | 2200 | 240 |
| 160 × 170 | 1,4 | 2110 | 0,9 | 2000 | 255 |
| 180 × 190 | 1,4 | 2530 | 0,7 | 1700 | 285 |
| 190 × 200 | 1,4 | 2710 | 0,7 | 1700 | 300 |
| 200 × 210 | 1,4 | 2890 | 0,7 | 1700 | 315 |
| 220 × 230 | 1,4 | 3210 | 0,6 | 1200 | 353 |
| 226 × 236 | 1,4 | 3280 | 0,5 | 1200 | 362 |
| 250 × 260 | 1,4 | 3490 | 0,5 | 1200 | 390 |
| 300 × 310 | 1,4 | 3980 | 0,4 | 1100 | 445 |
| 315 × 325 | 1,4 | 4150 | 0,4 | 1100 | 465 |
| 350 × 360 | 1,4 | 4410 | 0,4 | 1100 | 510 |
| 400 × 410 | 1,4 | 4920 | 0,3 | 700 | 573 |

PUR B3 Konstrukcja super ciężka

#### PUR B3 Konstrukcja super ciężka

Podstawą konstrukcji przewodu jest spirala z drutu sprężynowego powleczona elastycznym poliuretanem. 
Grubość drutu: 1,6 - 2,5 mm w zależności od średnicy przewodu.
Typ super ciężki charakteryzuje się większą trwałością i wysoką odpornością na próżnię.
Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą.

##### Pakowanie

Standardowo w odcinakach 10 metrów, maksymalnie 20 metrów.

| śrédnica wew./zew. (mm) | grubosć ścianki (mm) | waga (g/m) | ciśnienie robocze (bar) | odporność na próżnię (mm/s.w.) | średnica zgięcia (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 × 48 | 2,1 | 850 | 4 | 8000 | 400 |
| 45 × 53 | 2,1 | 1000 | 4 | 8000 | 500 |
| 50 × 58 | 2,1 | 1080 | 4 | 8000 | 600 |
| 55 × 63 | 2,1 | 1190 | 3,7 | 8000 | 800 |
| 60 × 68 | 2,1 | 1290 | 3,5 | 8000 | 1000 |
| 65 × 75 | 2,1 | 1350 | 3,2 | 8000 | 1200 |
| 70 × 80 | 2,1 | 1450 | 3,1 | 8000 | 1400 |
| 75 × 85 | 2,1 | 1550 | 2,9 | 8000 | 1600 |
| 80 × 90 | 2,1 | 1710 | 2,7 | 8000 | 2100 |
| 85 × 95 | 2,1 | 1810 | 2,5 | 8000 | 2400 |
| 90 × 100 | 2,1 | 1910 | 2,3 | 8000 | 2250 |
| 95 × 105 | 2,1 | 1980 | 2,1 | 8000 | 2400 |
| 100 × 110 | 2,1 | 2110 | 1,9 | 8000 | 2600 |
| 110 × 120 | 2,1 | 2290 | 1,8 | 8000 | 2800 |
| 120 × 130 | 2,1 | 2490 | 1,6 | 8000 | 3000 |
| 125 × 135 | 2,1 | 2590 | 1,6 | 8000 | 3150 |
| 130 × 140 | 2,1 | 2710 | 1,6 | 8000 | 3300 |
| 135 × 145 | 2,1 | 2810 | 1,5 | 8000 | 3400 |
| 140 × 150 | 2,1 | 2910 | 1,5 | 8000 | 3500 |
| 150 × 160 | 2,1 | 3110 | 1,4 | 8000 | 3750 |
| 160 × 170 | 2,1 | 3690 | 1,3 | 7000 | 4000 |
| 180 × 190 | 2,1 | 4340 | 1,1 | 6500 | 4500 |
| 190 × 200 | 2,1 | 4620 | 1 | 5000 | 4750 |
| 200 × 210 | 2,1 | 4980 | 1 | 4000 | 5000 |
| 220 × 230 | 2,1 | 5580 | 0,9 | 3000 | 5650 |
| 226 × 236 | 2,1 | 5640 | 0,8 | 3000 | 6000 |
| 250 × 260 | 2,1 | 6010 | 0,8 | 3000 | 6600 |
| 300 × 310 | 2,1 | 6710 | 0,6 | 3000 | 7300 |
| 315 × 325 | 2,1 | 6950 | 0,6 | 3000 | 7500 |
| 350 × 360 | 2,1 | 7410 | 0,5 | 3000 | 8000 |
| 400 × 410 | 2,1 | 7950 | 0,5 | 3000 | 8500 |

PUR B4 Konstrukcja próżniowa

#### PUR B4 Konstrukcja próżniowa

Podstawą konstrukcji przewodu jest spirala z drutu sprężynowego powleczona elastycznym poliuretanem. 
Grubość drutu: 1,6 - 2,5 mm w zależności od średnicy przewodu.
Typ próżniowy charakteryzuje się zagęszczoną spiralą z drutu i pełną odpornością na próżnię. 
Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą.

##### Pakowanie

Standardowo w odcinakach 10 metrów, maksymalnie 20 metrów.

| śrédnica wew./zew. (mm) | grubosć ścianki (mm) | waga (g/m) | ciśnienie robocze (bar) | odporność na próżnię (mm/s.w.) | średnica zgięcia (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 × 32 | 2,1 | 580 | 6,1 | 10000 | 150 |
| 32 × 40 | 2,1 | 710 | 4,9 | 10000 | 250 |
| 38 × 46 | 2,1 | 810 | 4,3 | 10000 | 380 |
| 40 × 48 | 2,1 | 850 | 4,2 | 10000 | 400 |
| 45 × 53 | 2,1 | 1000 | 4,1 | 10000 | 500 |
| 50 × 58 | 2,1 | 1080 | 4 | 10000 | 600 |
| 55 × 63 | 2,1 | 1180 | 3,7 | 10000 | 800 |
| 60 × 68 | 2,1 | 1290 | 3,5 | 10000 | 1000 |
| 65 × 74 | 2,1 | 1350 | 3,2 | 10000 | 1300 |
| 70 × 79 | 2,1 | 1450 | 3,1 | 10000 | 1500 |
| 75 × 84 | 2,1 | 1550 | 2,9 | 10000 | 1900 |
| 80 × 90 | 2,1 | 1710 | 2,7 | 10000 | 2100 |
| 85 × 95 | 2,1 | 1810 | 2,5 | 10000 | 2200 |
| 90 × 100 | 2,1 | 1910 | 2,4 | 10000 | 2250 |
| 95 × 105 | 2,1 | 1980 | 2,2 | 10000 | 2400 |
| 100 × 110 | 2,1 | 2110 | 2 | 10000 | 2600 |
| 110 × 120 | 2,1 | 2290 | 1,9 | 10000 | 2800 |
| 120 × 130 | 2,1 | 2490 | 1,6 | 10000 | 3000 |
| 125 × 135 | 2,1 | 2590 | 1,6 | 10000 | 3150 |
| 130 × 140 | 2,1 | 2710 | 1,6 | 10000 | 3300 |
| 135 × 145 | 2,1 | 2810 | 1,5 | 10000 | 3400 |
| 140 × 150 | 2,1 | 2910 | 1,5 | 9000 | 3500 |
| 150 × 160 | 2,1 | 3110 | 1,4 | 7000 | 3750 |
| 160 × 170 | 2,1 | 3690 | 1,3 | 6500 | 4000 |
| 180 × 190 | 2,1 | 4340 | 1,1 | 5000 | 4500 |
| 190 × 200 | 2,1 | 4660 | 1 | 4000 | 4750 |
| 200 × 210 | 2,1 | 4980 | 1 | 3500 | 5000 |
| 220 × 230 | 2,1 | 5580 | 0,9 | 3500 | 5650 |
| 226 × 236 | 2,1 | 5650 | 0,8 | 3500 | 6000 |
| 250 × 260 | 2,1 | 6010 | 0,8 | 3500 | 6600 |
| 300 × 310 | 2,1 | 6610 | 0,6 | 3500 | 7200 |
| 315 × 325 | 2,1 | 6950 | 0,6 | 3500 | 7500 |
| 350 × 360 | 2,1 | 7410 | 0,5 | 3500 | 8000 |
| 400 × 410 | 2,1 | 7980 | 0,5 | 3500 | 8500 |

PUR B5 Konstrukcja super proźniowa

#### PUR B5 Konstrukcja super proźniowa

Podstawą konstrukcji przewodu jest spirala z drutu sprężynowego omiedziowanego galwanicznie, połączona elastycznym poliuretanem.
Grubość drutu: 2,9 mm.
Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą.

##### Pakowanie

Standardowo w odcinakach 10 m.

| średnica wew./zew. (mm) | grubosć ścianki (mm) | waga (g/m) | ciśnienie robocze (bar) | odporność na próżnię (mm/s.w.) | średnica zgięcia (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×110 | 2,4 | 2320 | 2,1 | 10000 | 2600 |
| 110×120 | 2,4 | 2510 | 2 | 10000 | 2800 |
| 120×130 | 2,4 | 2730 | 1,8 | 10000 | 3000 |
| 125×135 | 2,4 | 2850 | 1,7 | 10000 | 3150 |
| 130×140 | 2,4 | 2980 | 1,7 | 10000 | 3300 |
| 135×145 | 2,4 | 3090 | 1,6 | 9000 | 3400 |
| 140×150 | 2,4 | 3200 | 1,6 | 7000 | 3500 |
| 150×160 | 2,4 | 3420 | 1,5 | 6500 | 3750 |
| 160×170 | 2,4 | 4060 | 1,4 | 5000 | 4000 |
| 180×190 | 2,4 | 4790 | 1,3 | 4000 | 4500 |
| 190×200 | 2,4 | 5120 | 1,2 | 3500 | 4750 |
| 200×210 | 2,4 | 5470 | 1,1 | 3500 | 5000 |
| 220×230 | 2,4 | 6080 | 1 | 3500 | 5650 |
| 226×236 | 2,4 | 6210 | 0,9 | 3500 | 6000 |
| 250×260 | 2,4 | 6600 | 0,8 | 3500 | 6600 |
| 300×310 | 2,4 | 7270 | 0,7 | 3500 | 7200 |
| 315×325 | 2,4 | 7640 | 0,7 | 3500 | 7500 |
| 350×360 | 2,4 | 8150 | 0,6 | 3500 | 8000 |
| 400×410 | 2,4 | 8770 | 0,5 | 3500 | 8500 |